Wood Lye Minimizes yellowing of wood

Soda caustica per legno Minimizza l'ingiallimento del legno

La soda caustica per legno è usata per l'imprimitura di lavori in legno interni non finiti o appena levigati

cioè pavimento, scale, mobili e pannelli. L'imprimitura riduce al minimo l'ingiallimento del legno

ingiallire ed esalta le venature del legno, creando un effetto di lavaggio colorato,

a seconda del colore scelto. Wood Lye può essere usato su tutti i tipi di legno.

- Per una finitura più chiara

- Riduce il processo di ingiallimento del legno

- Richiede un trattamento successivo con olio, vernice o sapone

- Adatto a qualsiasi tipo di legno

**Area di applicazione**

Utilizzato per la mano di fondo su legno interno non finito e appena levigato. Ideale per tutti i tipi di legno.

**Descrizione del lavoro**

Preparazione Il legno grezzo deve essere pulito, asciutto e finemente levigato (grana 100-120) prima di applicare la soda.

Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie con il

prodotto.

Trattamento Agitare bene il contenitore e versare la soda in un secchio di plastica. È importante che non rimangano pigmenti

pigmenti nel contenitore. Mescolare regolarmente durante l'applicazione per evitare che i pigmenti si depositino sul

fondo. Applicare uno strato uniforme di liscivia con l'applicatore WOCA, un pennello di nylon o un rullo nel senso della lunghezza

lungo la venatura. Applicare almeno 1 L di soda per 10 m2 di legno. Lasciare asciugare il legno per circa 8-12 ore

a 20°C. Staccare le fibre in piedi e rimuovere i pigmenti in eccesso con un medio, ad es. verde o bordeaux,

tampone di levigatura e lucidatura. Rimuovere la polvere di levigatura con un aspirapolvere. Rifinire la superficie del legno con un

olio, vernice o sapone WOCA.

**Tempo di essiccazione**

Tempo di asciugatura 8-12 ore.

**Dati tecnici**

Densità 1.01-1.04

Valore pH 8-10

Durata di conservazione 36M

Copertura 8-10 m²/L, a seconda del tipo di legno e della superficie.

Colori Bianco e grigio

Pulizia degli attrezzi Acqua.

Conservazione +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a

calore (per esempio alla luce del sole). Conservare al riparo dal gelo in inverno e al fresco

durante l'estate.

Confezione 2,5 L

Test di migrazione EN 71-3

Autorizzazioni IBR-certificato

Manutenzione e prodotti correlati

Strumenti di applicazione WOCA Applicator, un pennello di nylon o un rullo

Secchio di plastica