**Softwood Lye Minimizes yellowing of softwood**

**Soda caustica per legno di legno conifere**

**Minimizza l'ingiallimento del legno di conifera.**

La soda caustica per legno conifere è usata per la preparazione di interni non finiti o appena levigati

come pavimenti, scale, mobili e pannelli. L'imprimitura impedisce al

legno dall'ingiallimento ed esalta la grana naturale del legno, producendo

una finitura bianca. La liscivia per legno tenero può essere usata per tutti i tipi di legno tenero come

come il pino, l'abete rosso e il pece-pino. Usata sul legno di larice, si crea una finitura grigio antico/marroncino.

una finitura grigio/marroncino antico. La Softwood Lye non può essere usata sul legno duro. Il colore finale

si ottiene dopo 1-2 mesi.

- Conserva i colori chiari del legno

- Richiede un post-trattamento con olio o sapone

- Solo per legno conifere

- Contiene pigmenti bianchi

**Area di applicazione**

Utilizzato per la mano di fondo su legno interno non finito e appena levigato. Ideale per tutti i tipi di legno conifere.

**Descrizione del lavoro**

Preparazione Il legno grezzo deve essere pulito, asciutto e finemente levigato (grana 100-120) prima di applicare la soda.

Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie con il prodotto.

Trattamento Agitare bene il contenitore e versare la soda in un secchio di plastica. È importante che non rimangano pigmenti

pigmenti nel contenitore. Mescolare regolarmente durante l'applicazione per evitare che i pigmenti si depositino sul fondo. Applicare uno strato uniforme di liscivia con l'applicatore WOCA, un pennello di nylon o un rullo nel senso della lunghezza

lungo la venatura. Applicare almeno 1 L di soda per 10 m2 di legno. Lasciare asciugare il legno per circa 8-12 ore

a 20°C. Staccare le fibre in piedi e rimuovere i pigmenti in eccesso con un medio, ad es. verde o bordeaux,

tampone di levigatura e lucidatura. Rimuovere la polvere di levigatura con un aspirapolvere. Rifinire la superficie del legno con un

olio o sapone WOCA.

Nota Softwood Lye può assumere un colore verdastro, che scomparirà nel corso del tempo.

**Tempo di essiccazione**

Tempo di essiccazione 8-12 ore.

**Dati tecnici**

Densità 1-1,1

Valore pH 13-14

Durata di conservazione 36M

Copertura 10-12 m²/L, a seconda del tipo di legno e della superficie.

Colori Contiene pigmenti bianchi

Pulizia degli attrezzi Acqua.

Conservazione +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a

calore (per esempio alla luce del sole). Conservare al riparo dal gelo in inverno e al fresco

durante l'estate.

VOC VOC-Max: <2,5 g/l, CONTENUTO MASSIMO DI VOC (A/g (WB)):

30 g/l.

Confezione 2,5 L

Test di migrazione EN 71-3

Autorizzazioni Certificato IBR

Manutenzione e prodotti correlati

Strumenti di applicazione WOCA Applicator, un pennello di nylon o un rullo

Secchio di plastica