**Driftwood Lye Gives oak a weather-beaten patina**

**Trattamento per legno di legno di deriva**

**Dà alla quercia una patina di battuto dalle intemperie**

Driftwood Lye è un prodotto unico, a base d'acqua, che dà al legno una

una patina di legno battuto dalle intemperie. Il prodotto è principalmente per il legno di quercia. Usando questo

prodotto, il legno otterrà un design bidimensionale molto bello. Infine, la superficie deve essere trattata con uno degli oli WOCA.

- Dà alla quercia una patina di battuto dagli agenti atmosferici

- Richiede un ulteriore trattamento con olio

- A base d'acqua

- Adatto solo per il legno di quercia

**Area di applicazione**

Utilizzato per la primerizzazione del legno di quercia. Crea una patina di battuto dalle intemperie.

**Descrizione del lavoro**

Preparazione Il legno grezzo deve essere pulito, asciutto e finemente levigato (grana 100-120) prima di applicare la soda.

Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie con il

prodotto.

Trattamento Agitare bene il contenitore e versare la soda in un secchio di plastica. È importante che non rimangano pigmenti

pigmenti nel contenitore. Mescolare regolarmente durante l'applicazione per evitare che i pigmenti si depositino sul

fondo. Applicare uno strato uniforme di liscivia con l'applicatore WOCA, un pennello di nylon o un rullo nel senso della lunghezza

lungo la venatura. Applicare almeno 1 L di soda per 10 m² di legno. Lasciare asciugare il legno per circa 8-12 ore

a 20°C. Staccare le fibre in piedi e rimuovere i pigmenti in eccesso con un medio, ad es. verde o bordeaux,

tampone di levigatura e lucidatura. Rimuovere la polvere di levigatura con un aspirapolvere. Rifinire la superficie del legno con un

olio WOCA.

**Tempo di essiccazione**

Tempo di asciugatura 8-12 ore.

**Dati tecnici**

Densità 1,07-1,16

Valore pH 13-14

Durata di conservazione 36M

Copertura 8-10 m²/L, a seconda del tipo di legno e della superficie.

Colori Bianco e grigio

Pulizia degli attrezzi Acqua.

Conservazione +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a

calore (per esempio alla luce del sole). Conservare al riparo dal gelo in inverno e al fresco

durante l'estate.

VOC Questo prodotto contiene max. 0 g VOC /L. Il valore limite è

30g VOC/L (Cat. A/g).

Confezione 2,5 L

Autorizzazioni Certificato IBR

Manutenzione e prodotti correlati

Strumenti di applicazione Applicatore WOCA, un pennello di nylon o un rullo

Secchio di plastica